## Slide 1: Обратная операторная задача для частотно-импедансной модели неоднородной акустической среды
Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет им. А.Н. Туполева
Темьянов Б.К. Евдокимов Ю.К.

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуальной задачей неразрушающего акустического контроля многих изделий является обнаружение в них неоднородностей различного вида. Большинство методов ультразвуковой дефектоскопии обнаруживают неоднородности в виде резких нарушений непрерывности механических свойств объектов контроля. Актуальной также является задача измерения механических свойств изменяющихся непрерывно.

## Slide 3: ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ
Synthetic aperture focusing technique (SAFT)
метод синтезированной сфокусированной апертуры
Time of flight diffraction technique (TOFD)
дифракционно-временной метод
Relative arrival time technique (RATT)
метод относительного времени прихода
Absolute arrival time technique (AATT)
метод абсолютного времени прихода
Все выше перечисленные методы обнаруживают различные неоднородности в виде несплошностей в объекте контроля

## Slide 4: МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ НЕПРЕРЫВНО
Рис. 2 Пример зависимости модуля объемной упругости K
от глубины Z

## Slide 5
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
(1)
(2)
(3)

## Slide 6
(4)
(5)
(6)
Необходимо, используя уравнение (4) и граничные условия (5) и (6),
определить параметры ρ(x) и K(x). В данном случае, плотность равна
заданной постоянной величине
(7)
то искомая обратная задача сводится к нахождению модуля объемной
упругости K(x).
Рис.3 Одномерная акустическая среда

## Slide 7: ЧАСТОТНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ КОЭФФИЦИЕНТНОЙ ЗАДАЧИ
(8)
(10)
(9)
(11)
(12)

## Slide 8
(13)
(14)
(15)
(16)

## Slide 10
1 Задание начального приближения ψi(x) и начало итерационного процесса (i – номер итерации);
2 Вычисление частотной характеристики адмиттанса Yi(x, jω), путем решения уравнения Риккати для модели с функцией ψi (x);
3 Нахождение правой части интегрального уравнения связи малых возмущений плотности ψi (x) и возмущений импеданса δY(0,jω) ;
4 Нахождение функции Грина линеаризованного уравнения, вычисление δψi(x) путем решения интегрального уравнения с применением метода регуляризации Тихонова;
5 Проверка условия останова итераций. При соблюдении условия, ψi(x) – искомая величина, если нет, то вычисление следующего приближения и переход шагу 2.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АЛГОРИТМА

## Slide 11: ВЫЧИСЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО АДМИТТАНСА
(17)

## Slide 12: ВЫЧИСЛЕНИЕ ЯДРА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
(18)
(19)

## Slide 13: ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТНОГО АЛГОРИТМА
Рис. 4 Зависимость 1 искомой функции ψ от координаты x
Рис.5 Зависимость 2 искомой функции ψ от координаты x

## Slide 14: Моделирование при согласованной нагрузке на конце линии
Рис. 8 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=0,1%. Погрешность восстановления δ=0,2%
Рис. 7 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=1%. Погрешность восстановления δ=0,5%
Рис. 6 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=0,1%. Погрешность восстановления δ=0,2%
Рис. 9 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=1%. Погрешность восстановления δ=0,7%

## Slide 15: Моделирование при коротком замыкании на конце линии
Рис. 10 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=0,1%. Погрешность восстановления δ=0,3%
Рис. 11 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=1%. Погрешность восстановления δ=0,7%
Рис. 12 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=0,1%. Погрешность восстановления δ=0,4%
Рис. 13 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=1%. Погрешность восстановления δ=0,8%

## Slide 16: Моделирование при холостом ходе на конце линии
Рис. 14 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=0,1%. Погрешность восстановления δ=0,4%
Рис. 15 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=1%. Погрешность восстановления δ=0,55%
Рис. 16 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=0,1%. Погрешность восстановления δ=0,3%
Рис. 17 Профили функции неоднородности ψ при погрешности импеданса δ1=1%. Погрешность восстановления δ=0,55%

## Slide 17
Рис.18 Аппаратно-программный комплекс ультразвукового исследования с компьютерным управлением TOMOSCAN FOCUS LT
Рис. 19 Образец для эксперимента
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

## Slide 18: ИЗМЕРЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО АДМИТТАНСА
Рис. 20 Сигнал отраженный от границы
призма-воздух
Рис. 21 Сигнал отраженный от объекта
измерения
(20)
(21)

## Slide 19: ДАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Рис. 22 Зависимости модуля входного адмиттанса от частоты при усечении отраженного сигнала
Рис. 23 Восстановленные значения функций неоднородности

## Slide 20
Рис. 24 Зависимости модуля входного адмиттанса от частоты при коротком замыкании на конце линии
Рис. 23 Восстановленные значения функций неоднородности

## Slide 21: ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
1. Несоответствие частотного диапазона аппаратуры оптимальному частотному диапазону алгоритма соответствующему максимальной точности восстановления
2. Высокие погрешности измерения входного акустического адмиттанса (норма разности между отдельными реализациями адмиттанса достигает 9%).
Неточность одномерного приближения (задача является трехмерной)

## Slide 22: ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Сформулирована обратная операторная (коэффициентная) задача восстановления профиля модуля объемной упругости одномерной акустической среды;
2. Разработан частотный алгоритм решения обратной коэффициентной задачи;
3. Проведено численное моделирование созданного алгоритма. Наименьшие значения погрешности получены в случае согласованной нагрузки на конце акустической линии.
4. Проведена экспериментальная проверка алгоритма решения обратной задачи. Показано, что метод восстанавливает структуру образца, с достаточно большими погрешностями, вносимыми измерением адмиттанса и неоптимальностью частотного диапазона.